CERTIFICADO DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD

ID:(RC-SI16) V.0

PRODUCTO: 			SULFATO DE AMONIO ESTÁNDAR GRANULADO

LOTE:				091024

APARIENCIA:		                Granulado

COLOR:			                Grisáceo

FECHA FABRICACIÓN:		26/11/2024

FECHA EXPEDICIÓN:		28/11/2024

| ANALISIS DE GRANULOMETRIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación de Tamices | Tamiz 5 | Tamiz 10 | Tamiz 18 | Bandeja |
|  | ≥4 mm | 2.00 mm – 3.99 mm | 1 mm – 1.99 mm | <1 mm |
| Resultado | 40.9% | 56.7% | 2% | 0.4% |

| OTROS ANALISIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros | DUREZA | HUMEDAD (EQUIPO AXIS ATS 210, 5 gr de muestra a 105°C) | ABRASIÓN | DENSIDAD |
| Especificación | 1.2 – 4.0 Kg/f | Max. 5% | Max 2% |  |
| Resultado | 1.8 Kg/f | 2.86% | 0.8% | 1000 kg/m3 |

| __________________________________ |  |
| --- | --- |
| WILSON SALAS DIRECCIÓN TÉNICA - LABORATORIO |  |