CERTIFICADO DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD

ID:(RC-SI16) V.0

PRODUCTO: 			Núcleo Camasi Yara

LOTE:				491-051224-1

APARIENCIA:		                Granulado

COLOR:			                Café Grisáceo

FECHA FABRICACIÓN:		05/12/2024

FECHA EXPEDICIÓN:		05/12/2024

| ANALISIS DE GRANULOMETRIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación Tamiz | Tamiz 4 | Tamiz 5 | Tamiz 18 | Bandeja |
|  | >4.75mm | 4.00 mm – 4.74 mm | 1 mm – 3.99 mm | <1 mm |
| Especificación | ≤5% | 95% |  | ≤5% |
| Resultado | 3% | 19.8% | 77% | 0.2% |

|  | OTROS ANALISIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros | DUREZA | HUMEDAD (EQUIPO AXIS ATS 210, 80 gr de muestra a 105°C) | ABRASIÓN | PH | DENSIDAD |
| Especificación | 1.20 – 4.00 Kg/f | Max. 5% | Max 2% | 8.63 | 1239 kg/m3 |
| Resultado | 2.79 Kg/f | 2.05% | 0.90% |  |  |

| __________________________________ |  |
| --- | --- |
| WILSON SALAS DIRECCIÓN TÉNICA - LABORATORIO |  |