CERTIFICADO DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD

ID:(RC-SI16) V.0

PRODUCTO: 			Núcleo 4

LOTE:				65-111224-1

APARIENCIA:		                Granulado

COLOR:			                Grisáceo

FECHA FABRICACIÓN:		11/12/2024

FECHA EXPEDICIÓN:		12/12/2024

| ANALISIS DE GRANULOMETRIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificación Tamiz | Tamiz 4 | Tamiz 10 | Bandeja |
|  | >4.75mm | 2.00 mm – 4.74 mm | <2 mm |
| Especificación | 95% |  | ≤5% |
| Resultado | 4% | 95% | 1% |

| OTROS ANALISIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros | DUREZA | HUMEDAD | ABRASIÓN | TEMPERATURA |
| Especificación | 2.0 – 4.0 Kg/f | Max. 5% | Max 2% | Max 37°C |
| Resultado | 2.21 Kg/f | 2.16 % | 0.9% |  |

| __________________________________ |  |
| --- | --- |
| WILSON SALAS DIRECCIÓN TÉNICA - LABORATORIO |  |