CERTIFICADO DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD

ID:(RC-SI16) V.0

PRODUCTO: 			Fe Magne3

LOTE:				154-231224-1

APARIENCIA:		                Granulado

COLOR:			                Gris

FECHA FABRICACIÓN:		23/12/2024

FECHA EXPEDICIÓN:		23/12/2024

| ANALISIS DE GRANULOMETRIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación Tamiz | Tamiz 4 | Tamiz 5 | Tamiz 18 | Bandeja |
|  | >4.75mm | 4.00 mm – 4.74 mm | 1 mm – 3.99 mm | <1 mm |
| Especificación | ≤5% | 95% |  | ≤5% |
| Resultado | 5% | 18.5% | 76% | 0.5% |

|  | OTROS ANALISIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros | DUREZA | HUMEDAD (EQUIPO AXIS ATS 210, 80 gr de muestra a 105°C) | ABRASIÓN | PH | DENSIDAD |
| Especificación | 1.20 – 4.00 Kg/f | Max. 5% | Max 2% | 10.03 | 1174 kg/m3 |
| Resultado | 3.91 Kg/f | 1.2% | 0.80% |  |  |

| __________________________________ |  |
| --- | --- |
| WILSON SALAS DIRECCIÓN TÉNICA - LABORATORIO |  |