CERTIFICADO DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD

ID:(RC-SI16) V.0

PRODUCTO: 			Sulfato de Calcio P

LOTE:				141-130325-2

APARIENCIA:		                Granulado

COLOR:			                Grisáceo

FECHA FABRICACIÓN:		13/03/2025

FECHA EXPEDICIÓN:		13/03/2025

| ANALISIS DE GRANULOMETRIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación Tamiz | Tamiz 4 | Tamiz 5 | Tamiz 10 | Tamiz 18 | Bandeja |
|  | >4.75mm | 4.74 – 4.00 mm | 3.99 – 2.00 mm | 1.99 – 1.00 mm | <1 mm |
| Tolerancia |  |  | Min 80% |  |  |
| Resultado | 1.1% | 12.3% | 84.1% | 1.6% | 0.9% |

| OTROS ANALISIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros | DUREZA | HUMEDAD | ABRASIÓN | TEMPERATURA |
| Especificación | 1.2 – 4.0 Kg/f | Max. 5% | Max 2% | Max 37°C |
| Resultado | 1.54 Kg/f | 1.55 % | 1.6% |  |

| __________________________________ |  |
| --- | --- |
| WILSON SALAS DIRECCIÓN TÉCNICA - LABORATORIO |  |