CERTIFICADO DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD

ID:(RC-SI16) V.0

PRODUCTO: 			Fertimenores

LOTE:				161-050225-1

APARIENCIA:		                Granulado

COLOR:			                Grisáceo Beige

FECHA FABRICACIÓN:		05/02/2025

FECHA EXPEDICIÓN:		07/02/2025

| ANALISIS DE GRANULOMETRIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación Tamiz | Tamiz 4 | Tamiz 5 | Tamiz 10 | Tamiz 18 | Bandeja |
|  | >4.75mm | 4.74 mm – 4.00 mm | 3.99 mm – 2 mm | 1.99 mm – 1 mm | <1 mm |
| Especificación | ≤5% |  | 95% |  | ≤5% |
| Resultado | 0.5% | 5% | 88% | 5% | 1.5% |

|  | OTROS ANALISIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros | DUREZA | HUMEDAD (EQUIPO AXIS ATS 210, 80 gr de muestra a 105°C) | ABRASIÓN | PH | DENSIDAD |
| Especificación | 1.20 – 4.00 Kg/f | Max. 5% | Max 2% | 8.7 | 1105 kg/m3 |
| Resultado | 1.35 Kg/f | 1.58% | 1.90% |  |  |

| __________________________________ |  |
| --- | --- |
| WILSON SALAS DIRECCIÓN TÉNICA - LABORATORIO |  |