CERTIFICADO DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD

ID:(RC-SI16) V.0

PRODUCTO: 			Boro Granulado

LOTE:				558-110225-2

APARIENCIA:		                Granulado

COLOR:			                Grisáceo

FECHA FABRICACIÓN:		06/02/2025

FECHA EXPEDICIÓN:		06/02/2025

| ANALISIS DE GRANULOMETRIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación Tamiz | Tamiz 4 | Tamiz 10 | Tamiz 18 | Bandeja |
|  | >4.75mm | 4.00 mm – 4.74 mm | 1 mm – 3.99 mm | <1 mm |
| Especificación | Max 5% | 95% |  | ≤5% |
| Resultado | 0.5% | 5.5% | 1.5% | 1.5% |

| OTROS ANALISIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parámetros | DUREZA | HUMEDAD (EQUIPO AXIS ATS 210, 80 gr de muestra a 105°C) | ABRASIÓN |
| Especificación | 1.20 – 4.00 Kg/f | Max. 5% | Max 2% |
| Resultado | 3.06 Kg/f | 1.5 % | 1.80% |

| __________________________________ |  |
| --- | --- |
| WILSON SALAS DIRECCIÓN TÉNICA - LABORATORIO |  |