CERTIFICADO DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD

ID:(RC-SI16) V.0

PRODUCTO: 			Núcleo 4

LOTE:				653523

APARIENCIA:			Granulado

COLOR:			Grisáceo

FECHA FABRICACIÓN:		28/06/2023

FECHA EXPEDICIÓN:		29/06/2023

| ANALISIS DE GRAULOMETRIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación Tamiz | Tamiz 4 | Tamiz 8 | Tamiz 20 | Bandeja |
|  | >4.75mm | 2,36mm – 4.75mm | 0,85 – 2,36mm | <0,85mm |
| Especificación | <5% | 95% |  | <5% |
| Resultado | 1.0% | 85% | 13% | 1% |

| OTROS ANALISIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros | DUREZA | HUMEDAD | ABRASIÓN | TEMPERATURA |
| Especificación | 1,2 – 4,0 Kg/f | Max. 5% | Max 2% |  |
| Resultado | 2,22 Kg/f | 2,15% | 1,90% | 36°C |

____________________________

MISAEL ESTRADA

Depto. CALIDAD DE PRODUCTO