CERTIFICADO DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD

ID:(RC-SI16) V.0

PRODUCTO: 			Núcleo Camasi Gris

LOTE:				62-281224-1

APARIENCIA:		                Granulado

COLOR:			                Grisáceo

FECHA FABRICACIÓN:		28/12/2024

FECHA EXPEDICIÓN:		30/12/2024

| ANALISIS DE GRANULOMETRIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación de Tamices | Tamiz 5 | Tamiz 10 | Tamiz 18 | Bandeja |
|  | ≥4 mm | 2.00 mm – 3.99 mm | 1 mm – 1.99 mm | <1 mm |
| Especificación | 10% | 80% | 5% | 5% |
| Resultado | 5% | 88.5% | 5% | 1% |

| OTROS ANALISIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros | DUREZA | HUMEDAD (EQUIPO AXIS ATS 210, 5 gr de muestra a 105°C) | ABRASIÓN | TEMPERATURA DE DESPACHO |
| Especificación | 1.2 – 4.0 Kg/f | Max. 5% | Max 2% |  |
| Resultado | 1.97 Kg/f | 1.15% | 0.90% | 35°C |

| __________________________________ |  |
| --- | --- |
| WILSON SALAS DIRECCIÓN TÉNICA - LABORATORIO |  |