# PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO: PRESENTACIÓN FÍSICA Y GRANULACIÓN

CÓDIGO | VERSIÓN | VIGENCIA | PRÓXIMA REVISIÓN |



CGC-POE-3.08 | 01 | 2026-02-17 | 12 meses o ante cambio regulatorio |

## 1. OBJETIVO

Estandarizar las operaciones de granulación, compactación y clasificación por tamaño (tamizado) para asegurar que el producto terminado cumpla con las especificaciones de granulometría, apariencia física, fluidez y resistencia mecánica requeridas para su aplicación en campo.

## 2. ALCANCE

Aplica a todos los fertilizantes granulados, compactados o mezclas físicas que requieran un ajuste de tamaño de partícula específico antes de su envasado en la planta de CALFERQUIM S.A.S.

## 3. DEFINICIONES

- Granulación: Proceso de aglomeración de partículas finas para formar gránulos de mayor tamaño.

- Tamizado (Clasificación): Separación mecánica de partículas según su tamaño mediante mallas.

- Finos (Polvo): Fracción de material por debajo del tamaño mínimo especificado (Pasa Malla inferior).

- Gruesos (Sobretamaño): Fracción de material por encima del tamaño máximo especificado (Retiene Malla superior).

- Producto Conforme (On-Size): Fracción de material dentro del rango de tamaño deseado.

## 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Resolución ICA pv0 (Propuesta): Anexo I-B, Pilar 17.

- Ficha Técnica del Producto: Especificación de Rango Granulométrico (ej: 2-4 mm).

## 4.1. CONSIDERACIONES GMP (BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA)

Las mallas de los tamices deben revisarse diariamente para detectar roturas que permitan el paso de material fuera de especificación. Se prohíbe el uso de cepillos metálicos o herramientas punzantes para limpiar las mallas, ya que dañan el tejido. El material rechazado (finos y gruesos) debe recolectarse en contenedores limpios e identificados para su reproceso inmediato, evitando su contaminación con basura o residuos de piso.

## 5. RESPONSABILIDADES Y POLÍTICAS (Estilo Opus)

### 5.1. Jefe de Producción

- Debe establecer los parámetros de operación del granulador (humedad, velocidad) para cada producto.

- Es responsable de garantizar que el reproceso de finos y gruesos se realice de manera controlada y sin afectar la composición química del lote.

### 5.2. Supervisor de Producción

- Debe verificar la integridad de las mallas al inicio y final de cada turno.

- Tiene la autoridad para detener la línea si detecta un exceso de polvo en el producto final.

### 5.3. Operario de Granulación/Tamizado

- Debe monitorear constantemente el flujo de material hacia las zarandas o tamices.

- Se prohíbe sobrecargar las mallas, ya que esto reduce la eficiencia de clasificación y “ciega” el tamiz.

### 5.4. Control de Calidad

- Debe realizar análisis granulométrico periódico para validar la eficacia del tamizado en línea.

## 6. PROCEDIMIENTO

### 6.1. Configuración del Equipo

- OPERARIO: Verificar que las mallas instaladas en la clasificadora correspondan a la especificación del producto (Ver Anexo 1).

- SUPERVISOR: Inspeccionar estado de las mallas (sin huecos ni remiendos) y tensión correcta.

### 6.2. Operación de Granulación y Clasificación

- OPERARIO: Alimentar el sistema de granulación manteniendo flujo constante.

- OPERARIO: Regular la adición de aglomerante (agua/solución) si aplica, evitando exceso de humedad que genere “barro”.

- OPERARIO: Monitorear las salidas de la clasificadora:

  - Salida 1 (Gruesos): Dirigir a molino de retorno.

  - Salida 2 (Producto): Dirigir a tolva de producto terminado/envase.

  - Salida 3 (Finos): Dirigir a reciclaje/aglomeración.

### 6.3. Manejo de Material Fuera de Especificación

- SI HAY EXCESO DE FINOS: Revisar si las mallas están tupidas/ciegas. Ajustar humedad o velocidad de alimentación.

- SI HAY EXCESO DE GRUESOS: Verificar funcionamiento del molino de retorno.

- SI SE DETECTA ROTURA DE MALLA:

  - PARAR inmediatamente la línea.

  - CAMBIAR la malla dañada.

  - SEGREGAR (poner en cuarentena) todo el material procesado desde el último control conforme.

  - RE-PROCESAR el material sospechoso pasándolo nuevamente por el tamiz íntegro.

## 7. CRITERIOS DE CONTROL Y ACEPTACIÓN

| VARIABLE | MÉTODO | CRITERIO | ACCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Integridad de Mallas | Visual | Sin roturas ni deformaciones. | Cambiar malla inmediatamente. |
| Granulometría | Tamizado (Lab) | % Retenido en rango (ej: >90% entre 2-4mm). | Ajustar proceso. Bloquear lote. |
| Dureza de Gránulo | Durómetro | > 2 kgf (o según especificación). | Ajustar aglomerante/secado. |

## 8. REGISTROS ASOCIADOS

- Formato_Control_Presentacion_Fisica_V1.csv: Registro de mallas y controles horarios.

- Registro_Presentacion_Fisica_V1.csv: Histórico de producción granulada.

## 9. ANEXOS

- Anexo 1: Tabla de Mallas y Rangos Granulométricos por Producto.

## 10. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |