# Ficha de Produccion - NUCLEO MAGNESIO-SILICIO EM

- Items: 558

- Periodo analizado: 2025-07-01 a 2026-03-08

- Grupo de velocidad: B - Medio

- Turnos totales: 108

- Produccion total acumulada: 2.036.509 kg

## Rendimiento

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Turnos analizados | 52 | 56 |
| Tiempo promedio (min/ton) | 24,54 | 25,03 |
| Mediana tiempo (min/ton) | 22,00 | 21,80 |
| Min tiempo (min/ton) | 15,60 | 16,60 |
| Max tiempo (min/ton) | 48,00 | 52,50 |
| Desv. std tiempo | 7,35 | 8,18 |
| Produccion promedio (kg) | 18.828 | 19.931 |
| Produccion total (kg) | 960.253 | 1.076.256 |
| Productividad promedio (kg/h) | 2.615 | 2.593 |

## Variables de Proceso

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| V. banda alimentadora | 10,6 (min 3,0 / max 16,0) | 16,5 (min 8,0 / max 43,0) |
| Inclinacion olla | 37,5 (min 36,0 / max 41,0) | 36,5 (min 22,0 / max 39,0) |
| V. olla granuladora | 28,6 (min 12,0 / max 33,0) | 21,8 (min 15,0 / max 37,0) |
| V. tubo secador | 37,1 (min 22,0 / max 60,0) | 39,4 (min 18,0 / max 60,0) |
| V. tubo enfriador | 38,8 (min 28,0 / max 60,0) | 42,1 (min 30,0 / max 60,0) |

## Calidad

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Prueba laboratorio # 1 | 100,0% | 100,0% |
| Prueba laboratorio #2 | 100,0% | 100,0% |
| Prueba laboratorio #3 | 100,0% | 100,0% |

## Novedades y Paradas

- PLANTA 1: 51,9% con novedad. Tiempo con novedad 26,53 min/ton vs sin novedad 22,30 min/ton. Notas frecuentes: Se inició a laborar alas 7 .25 por problemas con tubo secador (1); El tubo secador se frenó alas 8.32 asta las 9.31 (1); Solo se trabajo con 4 personas más 1 de alistamiento (1); Se inició alas 6.30 am (1); Se paró alas 10.20 am por taponamiento de tubo secador asta las 2 pm (1)

- PLANTA 2: 19,6% con novedad. Tiempo con novedad 31,60 min/ton vs sin novedad 23,31 min/ton. Notas frecuentes: Se paró alas 12.25 hasta las 12.45 por daño en la banda 4 (1); Solo habíamos en planta 3 personas (1); Iniciamos alas 2.30 por cambio de producto se paró alas 2.45 asta las 2.52 por problemas en banda 1 se paró nuevamente alas 3.06 asta las 3.20 por banda 1 se paró nuevamente alas 5.53 asta las 6.08 por banda 1 (1); Se inició alas 3 PM por limpieza de tubo y arreglo de rodamiento de tubo secador (1); En total por problemas con motobombas q surte el tanque y por cadena de la banda 3 se perdieron 1 hora con 45 minutos (1)

## Operadores Frecuentes

| Planta | Granuladores | Apoyo/Nombres |
| --- | --- | --- |
| PLANTA 1 | Pedro (8), Andres (7), Pablo (6) | Andres (9), Aider (9), Walter (9) |
| PLANTA 2 | Andres (8), Pablo (6), Pedro (5) | Andres (14), Nelson (13), Walter (10) |