# Ficha de Produccion - NUCLEO MANGANESO

- Items: 579

- Periodo analizado: 2025-09-08 a 2025-09-08

- Grupo de velocidad: B - Medio

- Turnos totales: 2

- Produccion total acumulada: 39.710 kg

## Rendimiento

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Turnos analizados | 0 | 2 |
| Tiempo promedio (min/ton) | N/D | 23,65 |
| Mediana tiempo (min/ton) | N/D | 23,65 |
| Min tiempo (min/ton) | N/D | 22,00 |
| Max tiempo (min/ton) | N/D | 25,30 |
| Desv. std tiempo | N/D | 2,33 |
| Produccion promedio (kg) | N/D | 19.855 |
| Produccion total (kg) | N/D | 39.710 |
| Productividad promedio (kg/h) | N/D | 2.553 |

## Variables de Proceso

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| V. banda alimentadora | N/D | 14,5 (min 12,0 / max 17,0) |
| Inclinacion olla | N/D | 40,0 (min 40,0 / max 40,0) |
| V. olla granuladora | N/D | 23,0 (min 23,0 / max 23,0) |
| V. tubo secador | N/D | 19,0 (min 13,0 / max 25,0) |
| V. tubo enfriador | N/D | 40,0 (min 40,0 / max 40,0) |

## Calidad

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Prueba laboratorio # 1 | N/D | 100,0% |
| Prueba laboratorio #2 | N/D | 100,0% |
| Prueba laboratorio #3 | N/D | 100,0% |

## Novedades y Paradas

- PLANTA 1: N/D con novedad. Tiempo con novedad N/D min/ton vs sin novedad N/D min/ton. Notas frecuentes: Sin detalle

- PLANTA 2: 0,0% con novedad. Tiempo con novedad N/D min/ton vs sin novedad 23,65 min/ton. Notas frecuentes: Sin detalle

## Operadores Frecuentes

| Planta | Granuladores | Apoyo/Nombres |
| --- | --- | --- |
| PLANTA 1 | N/D | N/D |
| PLANTA 2 | Michin (1), Victor (1) | N/D |

## Alertas

- PLANTA 1: solo 0 turnos; estadisticas poco representativas.

- PLANTA 2: solo 2 turnos; estadisticas poco representativas.