# Ficha de Produccion - ZUELO CA

- Items: 160

- Periodo analizado: 2025-07-29 a 2026-02-20

- Grupo de velocidad: B - Medio

- Turnos totales: 6

- Produccion total acumulada: 107.166 kg

## Rendimiento

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Turnos analizados | 3 | 3 |
| Tiempo promedio (min/ton) | 21,90 | 28,50 |
| Mediana tiempo (min/ton) | 21,20 | 28,80 |
| Min tiempo (min/ton) | 20,90 | 22,90 |
| Max tiempo (min/ton) | 23,60 | 33,80 |
| Desv. std tiempo | 1,48 | 5,46 |
| Produccion promedio (kg) | 19.409 | 16.313 |
| Produccion total (kg) | 58.226 | 48.940 |
| Productividad promedio (kg/h) | 2.749 | 2.162 |

## Variables de Proceso

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| V. banda alimentadora | 11,7 (min 9,0 / max 15,0) | 16,7 (min 13,0 / max 19,0) |
| Inclinacion olla | 38,0 (min 36,0 / max 39,0) | 37,7 (min 36,0 / max 40,0) |
| V. olla granuladora | 26,7 (min 22,0 / max 29,0) | 23,3 (min 22,0 / max 24,0) |
| V. tubo secador | 32,3 (min 30,0 / max 35,0) | 42,7 (min 35,0 / max 53,0) |
| V. tubo enfriador | 32,0 (min 26,0 / max 40,0) | 42,0 (min 40,0 / max 46,0) |

## Calidad

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Prueba laboratorio # 1 | 100,0% | 100,0% |
| Prueba laboratorio #2 | 100,0% | 100,0% |
| Prueba laboratorio #3 | 100,0% | 100,0% |

## Novedades y Paradas

- PLANTA 1: 100,0% con novedad. Tiempo con novedad 21,90 min/ton vs sin novedad N/D min/ton. Notas frecuentes: Se inició alas 2.25 por cambio de producto se paró alas 7.35 PM por canon asta las 7.35 (1); Se inició alas 8.30 am por limpieza de tubo secador (1); Se paró 15 minutos por problemas con el cañon (1)

- PLANTA 2: 66,7% con novedad. Tiempo con novedad 28,35 min/ton vs sin novedad 28,80 min/ton. Notas frecuentes: Se paró 29 min por problemas en banda 2 y quemador (1); Se perdieron 16 min por bomba de agua (1)

## Operadores Frecuentes

| Planta | Granuladores | Apoyo/Nombres |
| --- | --- | --- |
| PLANTA 1 | Andrés (1), Maracas (1), José ducney (1) | N/D |
| PLANTA 2 | Andres (1), Juan David Herrera (1), Brayan (1) | Andres (1), Walter (1) |

## Alertas

- PLANTA 1: solo 3 turnos; estadisticas poco representativas.

- PLANTA 2: solo 3 turnos; estadisticas poco representativas.