# Ficha de Produccion - BORO GRANULADO

- Items: 123

- Periodo analizado: 2026-03-09 a 2026-03-10

- Grupo de velocidad: D - Muy lento

- Turnos totales: 3

- Produccion total acumulada: 8.880 kg

## Rendimiento

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Turnos analizados | 3 | 0 |
| Tiempo promedio (min/ton) | 141,85 | N/D |
| Mediana tiempo (min/ton) | 141,85 | N/D |
| Min tiempo (min/ton) | 123,70 | N/D |
| Max tiempo (min/ton) | 160,00 | N/D |
| Desv. std tiempo | 25,67 | N/D |
| Produccion promedio (kg) | 2.960 | N/D |
| Produccion total (kg) | 8.880 | N/D |
| Productividad promedio (kg/h) | 430 | N/D |

## Caracteristicas del Producto

| Item | Humedad | Dureza | Tamiz 4 | Tamiz 5 | Tamiz 10 | Tamiz 18 | Bandeja | Abrasion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 3,79% | 2,23 | 6,17% | 21,76% | 66,73% | 2,58% | 2,75% | 1,8% |

## Variables de Proceso

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| V. banda alimentadora | N/D | N/D |
| Inclinacion olla | N/D | N/D |
| V. olla granuladora | N/D | N/D |
| V. tubo secador | N/D | N/D |
| V. tubo enfriador | N/D | N/D |

## Calidad

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Prueba laboratorio # 1 | 100,0% | N/D |
| Prueba laboratorio #2 | 100,0% | N/D |
| Prueba laboratorio #3 | 100,0% | N/D |

## Novedades y Paradas

- PLANTA 1: 0,0% con novedad. Tiempo con novedad N/D min/ton vs sin novedad 141,85 min/ton. Notas frecuentes: Sin detalle

- PLANTA 2: N/D con novedad. Tiempo con novedad N/D min/ton vs sin novedad N/D min/ton. Notas frecuentes: Sin detalle

## Operadores Frecuentes

| Planta | Granuladores | Apoyo/Nombres |
| --- | --- | --- |
| PLANTA 1 | N/D | Aider (2), Walter (1) |
| PLANTA 2 | N/D | N/D |

## Alertas

- PLANTA 1: solo 3 turnos; estadisticas poco representativas.

- PLANTA 1: 2 turno(s) con tiempo > 100 min/ton; revisar outliers operativos.

- PLANTA 2: solo 0 turnos; estadisticas poco representativas.