# Ficha de Produccion - FERTIMENORES

- Items: 161

- Periodo analizado: 2025-07-17 a 2025-12-10

- Grupo de velocidad: D - Muy lento

- Turnos totales: 5

- Produccion total acumulada: 39.016 kg

## Rendimiento

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Turnos analizados | 0 | 5 |
| Tiempo promedio (min/ton) | N/D | 45,93 |
| Mediana tiempo (min/ton) | N/D | 41,60 |
| Min tiempo (min/ton) | N/D | 40,90 |
| Max tiempo (min/ton) | N/D | 55,30 |
| Desv. std tiempo | N/D | 8,12 |
| Produccion promedio (kg) | N/D | 9.754 |
| Produccion total (kg) | N/D | 39.016 |
| Productividad promedio (kg/h) | N/D | 1.331 |

## Caracteristicas del Producto

| Item | Humedad | Dureza | Tamiz 4 | Tamiz 5 | Tamiz 10 | Tamiz 18 | Bandeja | Abrasion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | 2,07% | 2,28325 | 0,83% | 9,89% | 85,90% | 2,48% | 0,91% | 0,7% |

## Variables de Proceso

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| V. banda alimentadora | N/D | 14,6 (min 7,0 / max 22,0) |
| Inclinacion olla | N/D | 37,6 (min 36,0 / max 39,0) |
| V. olla granuladora | N/D | 21,8 (min 20,0 / max 24,0) |
| V. tubo secador | N/D | 35,0 (min 25,0 / max 38,0) |
| V. tubo enfriador | N/D | 39,6 (min 30,0 / max 44,0) |

## Calidad

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Prueba laboratorio # 1 | N/D | 100,0% |
| Prueba laboratorio #2 | N/D | 100,0% |
| Prueba laboratorio #3 | N/D | 100,0% |

## Novedades y Paradas

- PLANTA 1: N/D con novedad. Tiempo con novedad N/D min/ton vs sin novedad N/D min/ton. Notas frecuentes: Sin detalle

- PLANTA 2: 60,0% con novedad. Tiempo con novedad 41,25 min/ton vs sin novedad 55,30 min/ton. Notas frecuentes: Se paró alas 7.30 am por problemas con banda 4 asta las 8 am (1); Baja producción por kiecerita granulada (1); Se inició alas 8.23 am por limpieza de tubo secador (1)

## Operadores Frecuentes

| Planta | Granuladores | Apoyo/Nombres |
| --- | --- | --- |
| PLANTA 1 | N/D | N/D |
| PLANTA 2 | Pedro (1), Wilmar (1), Gabriel (1) | Andres (1), Nelson (1) |

## Alertas

- PLANTA 1: solo 0 turnos; estadisticas poco representativas.