# Ficha de Produccion - K2K

- Items: 300

- Periodo analizado: 2025-08-20 a 2025-08-20

- Grupo de velocidad: C - Lento

- Turnos totales: 2

- Produccion total acumulada: 20.820 kg

## Rendimiento

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Turnos analizados | 0 | 2 |
| Tiempo promedio (min/ton) | N/D | 34,95 |
| Mediana tiempo (min/ton) | N/D | 34,95 |
| Min tiempo (min/ton) | N/D | 32,50 |
| Max tiempo (min/ton) | N/D | 37,40 |
| Desv. std tiempo | N/D | 3,46 |
| Produccion promedio (kg) | N/D | 10.410 |
| Produccion total (kg) | N/D | 20.820 |
| Productividad promedio (kg/h) | N/D | 1.724 |

## Caracteristicas del Producto

| Item | Humedad | Dureza | Tamiz 4 | Tamiz 5 | Tamiz 10 | Tamiz 18 | Bandeja | Abrasion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 2,07% | 1,946909091 | 1,37% | 13,47% | 82,03% | 2,25% | 0,88% | 1,6% |

## Variables de Proceso

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| V. banda alimentadora | N/D | 15,0 (min 15,0 / max 15,0) |
| Inclinacion olla | N/D | 40,0 (min 40,0 / max 40,0) |
| V. olla granuladora | N/D | 22,0 (min 22,0 / max 22,0) |
| V. tubo secador | N/D | 18,0 (min 18,0 / max 18,0) |
| V. tubo enfriador | N/D | 40,0 (min 40,0 / max 40,0) |

## Calidad

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Prueba laboratorio # 1 | N/D | 100,0% |
| Prueba laboratorio #2 | N/D | 100,0% |
| Prueba laboratorio #3 | N/D | 100,0% |

## Novedades y Paradas

- PLANTA 1: N/D con novedad. Tiempo con novedad N/D min/ton vs sin novedad N/D min/ton. Notas frecuentes: Sin detalle

- PLANTA 2: 100,0% con novedad. Tiempo con novedad 34,95 min/ton vs sin novedad N/D min/ton. Notas frecuentes: Se inició producción alas 8.40 am por limpieza de tubo secador alas 9.25 se apagó el canon asta las 10.30 am (1); Sin registro (1)

## Operadores Frecuentes

| Planta | Granuladores | Apoyo/Nombres |
| --- | --- | --- |
| PLANTA 1 | N/D | N/D |
| PLANTA 2 | Pablo (1) | N/D |

## Alertas

- PLANTA 1: solo 0 turnos; estadisticas poco representativas.

- PLANTA 2: solo 2 turnos; estadisticas poco representativas.