# Ficha de Produccion - NUCLEO 4

- Items: 65

- Periodo analizado: 2025-07-05 a 2026-03-13

- Grupo de velocidad: B - Medio

- Turnos totales: 164

- Produccion total acumulada: 3.593.608 kg

## Rendimiento

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Turnos analizados | 77 | 87 |
| Tiempo promedio (min/ton) | 19,63 | 20,93 |
| Mediana tiempo (min/ton) | 18,90 | 20,00 |
| Min tiempo (min/ton) | 14,50 | 13,00 |
| Max tiempo (min/ton) | 30,00 | 40,00 |
| Desv. std tiempo | 3,25 | 4,26 |
| Produccion promedio (kg) | 23.223 | 21.803 |
| Produccion total (kg) | 1.718.531 | 1.875.077 |
| Productividad promedio (kg/h) | 3.133 | 2.961 |

## Caracteristicas del Producto

| Item | Humedad | Dureza | Tamiz 4 | Tamiz 5 | Tamiz 10 | Tamiz 18 | Bandeja | Abrasion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 1,17% | 3,362125253 | 1,76% | 16,61% | 78,59% | 2,47% | 0,57% | 0,8% |

## Variables de Proceso

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| V. banda alimentadora | 12,9 (min 5,0 / max 30,0) | 19,0 (min 6,0 / max 32,0) |
| Inclinacion olla | 38,0 (min 36,0 / max 41,0) | 37,5 (min 35,0 / max 40,0) |
| V. olla granuladora | 28,7 (min 22,0 / max 33,0) | 22,3 (min 18,0 / max 31,0) |
| V. tubo secador | 38,7 (min 16,0 / max 60,0) | 37,9 (min 20,0 / max 60,0) |
| V. tubo enfriador | 37,8 (min 27,0 / max 50,0) | 42,8 (min 28,0 / max 60,0) |

## Calidad

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Prueba laboratorio # 1 | 98,7% | 100,0% |
| Prueba laboratorio #2 | 100,0% | 98,9% |
| Prueba laboratorio #3 | 100,0% | 100,0% |

## Novedades y Paradas

- PLANTA 1: 31,2% con novedad. Tiempo con novedad 20,65 min/ton vs sin novedad 19,18 min/ton. Notas frecuentes: Sin registro (2); Se paró alas 6.50 am asta las 7.20 por cañon (1); Se inició alas 2.20 pm (1); Se inició alas 10 am por limpieza de tubo (1); Se paró alas 5.15 PM asta las 5.34 por cambio de clavija de la mezcladora (1)

- PLANTA 2: 34,5% con novedad. Tiempo con novedad 21,63 min/ton vs sin novedad 20,57 min/ton. Notas frecuentes: Se paró alas 4.35 asta las 6.29 PM por cadena de olla y variador y se perdieron 15 minutos más por motobomba (1); Alas 2.15 PM tubo fallas el canon asta las 3.13pm (1); Se inició alas 8.10 por problemas con el cañon (1); Se inició 6.45 am por cañon se volvió a para alas 7.20 asta las 7.35 am por cañon (1); Se paró alas 9.20 am asta las 12.13 PM por falta de gas (1)

## Operadores Frecuentes

| Planta | Granuladores | Apoyo/Nombres |
| --- | --- | --- |
| PLANTA 1 | Pedro (12), Pablo (8), Andres (7) | Aider (12), Walter (8), Andres (6) |
| PLANTA 2 | Andres (11), Pablo (11), Wilmar (8) | Walter (14), Nelson (13), Andres (13) |