# Ficha de Produccion - NUCLEO MAGNESIO

- Items: 208

- Periodo analizado: 2025-07-08 a 2025-07-08

- Grupo de velocidad: B - Medio

- Turnos totales: 1

- Produccion total acumulada: 20.000 kg

## Rendimiento

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Turnos analizados | 1 | 0 |
| Tiempo promedio (min/ton) | 21,80 | N/D |
| Mediana tiempo (min/ton) | 21,80 | N/D |
| Min tiempo (min/ton) | 21,80 | N/D |
| Max tiempo (min/ton) | 21,80 | N/D |
| Desv. std tiempo | 0,00 | N/D |
| Produccion promedio (kg) | 20.000 | N/D |
| Produccion total (kg) | 20.000 | N/D |
| Productividad promedio (kg/h) | 2.759 | N/D |

## Caracteristicas del Producto

| Item | Humedad | Dureza | Tamiz 4 | Tamiz 5 | Tamiz 10 | Tamiz 18 | Bandeja | Abrasion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 1,61% | 2,102926471 | 1,39% | 11,94% | 80,96% | 4,73% | 0,98% | 1,7% |

## Variables de Proceso

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| V. banda alimentadora | 13,0 (min 13,0 / max 13,0) | N/D |
| Inclinacion olla | N/D | N/D |
| V. olla granuladora | 27,0 (min 27,0 / max 27,0) | N/D |
| V. tubo secador | 26,0 (min 26,0 / max 26,0) | N/D |
| V. tubo enfriador | 34,0 (min 34,0 / max 34,0) | N/D |

## Calidad

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Prueba laboratorio # 1 | 100,0% | N/D |
| Prueba laboratorio #2 | 100,0% | N/D |
| Prueba laboratorio #3 | 100,0% | N/D |

## Novedades y Paradas

- PLANTA 1: 100,0% con novedad. Tiempo con novedad 21,80 min/ton vs sin novedad N/D min/ton. Notas frecuentes: De 6.45 a 7.03 y de 7.20 a 7.47 sin mezcla (1)

- PLANTA 2: N/D con novedad. Tiempo con novedad N/D min/ton vs sin novedad N/D min/ton. Notas frecuentes: Sin detalle

## Operadores Frecuentes

| Planta | Granuladores | Apoyo/Nombres |
| --- | --- | --- |
| PLANTA 1 | Wilmar (1) | N/D |
| PLANTA 2 | N/D | N/D |

## Alertas

- PLANTA 1: solo 1 turnos; estadisticas poco representativas.

- PLANTA 2: solo 0 turnos; estadisticas poco representativas.