# Ficha de Produccion - SILIMAGRAN

- Items: 35

- Periodo analizado: 2025-08-19 a 2025-08-19

- Grupo de velocidad: C - Lento

- Turnos totales: 2

- Produccion total acumulada: 27.000 kg

## Rendimiento

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Turnos analizados | 0 | 2 |
| Tiempo promedio (min/ton) | N/D | 34,65 |
| Mediana tiempo (min/ton) | N/D | 34,65 |
| Min tiempo (min/ton) | N/D | 32,00 |
| Max tiempo (min/ton) | N/D | 37,30 |
| Desv. std tiempo | N/D | 3,75 |
| Produccion promedio (kg) | N/D | 13.500 |
| Produccion total (kg) | N/D | 27.000 |
| Productividad promedio (kg/h) | N/D | 1.743 |

## Caracteristicas del Producto

| Item | Humedad | Dureza | Tamiz 4 | Tamiz 5 | Tamiz 10 | Tamiz 18 | Bandeja | Abrasion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 0,90% | 2,69125 | 0,40% | 20,43% | 78,27% | 0,43% | 0,47% | 0,0% |

## Variables de Proceso

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| V. banda alimentadora | N/D | 12,0 (min 12,0 / max 12,0) |
| Inclinacion olla | N/D | 40,0 (min 40,0 / max 40,0) |
| V. olla granuladora | N/D | 23,0 (min 22,0 / max 24,0) |
| V. tubo secador | N/D | 29,5 (min 25,0 / max 34,0) |
| V. tubo enfriador | N/D | 40,0 (min 40,0 / max 40,0) |

## Calidad

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Prueba laboratorio # 1 | N/D | 100,0% |
| Prueba laboratorio #2 | N/D | 100,0% |
| Prueba laboratorio #3 | N/D | 100,0% |

## Novedades y Paradas

- PLANTA 1: N/D con novedad. Tiempo con novedad N/D min/ton vs sin novedad N/D min/ton. Notas frecuentes: Sin detalle

- PLANTA 2: 100,0% con novedad. Tiempo con novedad 34,65 min/ton vs sin novedad N/D min/ton. Notas frecuentes: Se inició alas 6.15 am por conexión de mezcladora alas 8.45 asta las 9.03 se apagó el cañon (1); Baja temperatura desde las 4 en adelanté (1)

## Operadores Frecuentes

| Planta | Granuladores | Apoyo/Nombres |
| --- | --- | --- |
| PLANTA 1 | N/D | N/D |
| PLANTA 2 | Pablo (1), Pedro (1) | N/D |

## Alertas

- PLANTA 1: solo 0 turnos; estadisticas poco representativas.

- PLANTA 2: solo 2 turnos; estadisticas poco representativas.