# Ficha de Produccion - NUCLEO FOSFORO 1

- Items: 574

- Periodo analizado: 2025-08-01 a 2025-12-04

- Grupo de velocidad: C - Lento

- Turnos totales: 12

- Produccion total acumulada: 166.731 kg

## Rendimiento

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Turnos analizados | 9 | 3 |
| Tiempo promedio (min/ton) | 31,32 | 39,85 |
| Mediana tiempo (min/ton) | 31,10 | 39,85 |
| Min tiempo (min/ton) | 23,50 | 22,60 |
| Max tiempo (min/ton) | 41,30 | 57,10 |
| Desv. std tiempo | 6,88 | 24,40 |
| Produccion promedio (kg) | 14.488 | 12.113 |
| Produccion total (kg) | 130.391 | 36.340 |
| Productividad promedio (kg/h) | 1.991 | 1.855 |

## Variables de Proceso

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| V. banda alimentadora | 10,7 (min 6,0 / max 12,0) | 9,5 (min 6,0 / max 13,0) |
| Inclinacion olla | 38,0 (min 36,0 / max 40,0) | 40,0 (min 40,0 / max 40,0) |
| V. olla granuladora | 26,3 (min 24,0 / max 30,0) | 21,5 (min 19,0 / max 24,0) |
| V. tubo secador | 30,2 (min 22,0 / max 48,0) | 35,5 (min 33,0 / max 38,0) |
| V. tubo enfriador | 38,0 (min 28,0 / max 40,0) | 40,0 (min 40,0 / max 40,0) |

## Calidad

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Prueba laboratorio # 1 | 100,0% | 100,0% |
| Prueba laboratorio #2 | 100,0% | 100,0% |
| Prueba laboratorio #3 | 100,0% | 100,0% |

## Novedades y Paradas

- PLANTA 1: 88,9% con novedad. Tiempo con novedad 31,32 min/ton vs sin novedad N/D min/ton. Notas frecuentes: Sin registro (2); Si registro (1); Se inició alas 6.20 por falta de montacarga y se para alas 9.55 asta las 10.19 por cañon (1); El molino se prendió alas 6.35 asta las 7.10 (1); Se inició producción alas 6.34 por problemas en banda 2 (1)

- PLANTA 2: 100,0% con novedad. Tiempo con novedad 39,85 min/ton vs sin novedad N/D min/ton. Notas frecuentes: Se paró alas 12.40 por Quemador (1); Sin registro (1); Se inició alas 2.20 PM se paró alas 4.21 PM asta las 6.10 por problemas con el motor de la mezcladora y se paró alas 7.40 astas las 8.17 PM por cambio de mezcla (1)

## Operadores Frecuentes

| Planta | Granuladores | Apoyo/Nombres |
| --- | --- | --- |
| PLANTA 1 | Wilmar (1), Pedro y stiven (1), Aider (1) | Aider (1) |
| PLANTA 2 | Pedro (1), Andres (1) | N/D |

## Alertas

- PLANTA 2: solo 3 turnos; estadisticas poco representativas.