# Ficha de Produccion - NUCLEO FOSFORO 10

- Items: 679

- Periodo analizado: 2025-07-07 a 2026-03-11

- Grupo de velocidad: B - Medio

- Turnos totales: 42

- Produccion total acumulada: 831.551 kg

## Rendimiento

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Turnos analizados | 24 | 18 |
| Tiempo promedio (min/ton) | 22,25 | 23,40 |
| Mediana tiempo (min/ton) | 20,50 | 21,90 |
| Min tiempo (min/ton) | 17,10 | 18,80 |
| Max tiempo (min/ton) | 50,00 | 35,00 |
| Desv. std tiempo | 7,41 | 4,30 |
| Produccion promedio (kg) | 21.495 | 18.732 |
| Produccion total (kg) | 494.379 | 337.172 |
| Productividad promedio (kg/h) | 2.872 | 2.636 |

## Variables de Proceso

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| V. banda alimentadora | 11,2 (min 3,0 / max 20,0) | 17,6 (min 10,0 / max 28,0) |
| Inclinacion olla | 37,4 (min 36,0 / max 40,0) | 38,2 (min 36,0 / max 40,0) |
| V. olla granuladora | 29,3 (min 25,0 / max 34,0) | 21,8 (min 19,0 / max 25,0) |
| V. tubo secador | 39,9 (min 31,0 / max 60,0) | 33,3 (min 12,0 / max 60,0) |
| V. tubo enfriador | 38,3 (min 31,0 / max 50,0) | 40,8 (min 35,0 / max 60,0) |

## Calidad

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Prueba laboratorio # 1 | 100,0% | 100,0% |
| Prueba laboratorio #2 | 100,0% | 100,0% |
| Prueba laboratorio #3 | 100,0% | 100,0% |

## Novedades y Paradas

- PLANTA 1: 25,0% con novedad. Tiempo con novedad 27,37 min/ton vs sin novedad 20,45 min/ton. Notas frecuentes: Se limpio el tubo secador se terminó de limpiar alas 11.30 se inició labores en planta alas 1.10 PM por problemas con el cañon y tablero de control (1); Se paró alas 9 asta las 9.15 por problemas con el quemador se paró nuevamente alas 9.20 am asta las 9.50 am por cambio de mezcla (1); Se paró 20 min por problemas con la banda 3 (1); Se trabajo sin extractor hasta las 12.10 PM se tocó repasar varios bigbag (1); Se perdieron 37 minutos por problemas con la motobomba de agua (1)

- PLANTA 2: 61,1% con novedad. Tiempo con novedad 25,15 min/ton vs sin novedad 20,90 min/ton. Notas frecuentes: Se isieron dos referencias magnecio azufre 8.5. y fósforo 10 .12000 (1); Se inició alas 7.02 (1); Se inició alas 9.40 por limpieza de tubo secador (1); Se paró alas 8.20 asta las 8.36 por arreglo de banda 4 (1); Se inició alas 11.40 am por problemas con el cañon (1)

## Operadores Frecuentes

| Planta | Granuladores | Apoyo/Nombres |
| --- | --- | --- |
| PLANTA 1 | Pedro (5), Víctor (4), Brayan (4) | Walter (9), Aider (5), Nelson (4) |
| PLANTA 2 | Wilmar (4), Andres (3), Pedro (2) | Andres (4), Walter (1), Aider (1) |