# Ficha de Produccion - SULFATO DE CALCIO

- Items: 141

- Periodo analizado: 2025-08-13 a 2026-03-03

- Grupo de velocidad: B - Medio

- Turnos totales: 48

- Produccion total acumulada: 904.984 kg

## Rendimiento

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Turnos analizados | 32 | 16 |
| Tiempo promedio (min/ton) | 20,29 | 25,58 |
| Mediana tiempo (min/ton) | 20,10 | 25,10 |
| Min tiempo (min/ton) | 15,70 | 19,80 |
| Max tiempo (min/ton) | 28,40 | 34,30 |
| Desv. std tiempo | 2,99 | 4,31 |
| Produccion promedio (kg) | 22.388 | 17.049 |
| Produccion total (kg) | 649.250 | 255.734 |
| Productividad promedio (kg/h) | 3.017 | 2.407 |

## Variables de Proceso

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| V. banda alimentadora | 612,7 (min 8,0 / max 18.000,0) | 21,4 (min 15,0 / max 37,0) |
| Inclinacion olla | 37,2 (min 36,0 / max 39,0) | 37,9 (min 36,0 / max 40,0) |
| V. olla granuladora | 28,0 (min 22,0 / max 34,0) | 22,1 (min 16,0 / max 36,0) |
| V. tubo secador | 39,1 (min 20,0 / max 46,0) | 37,8 (min 15,0 / max 45,0) |
| V. tubo enfriador | 38,3 (min 30,0 / max 48,0) | 38,8 (min 28,0 / max 49,0) |

## Calidad

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Prueba laboratorio # 1 | 100,0% | 100,0% |
| Prueba laboratorio #2 | 100,0% | 100,0% |
| Prueba laboratorio #3 | 100,0% | 100,0% |

## Novedades y Paradas

- PLANTA 1: 40,6% con novedad. Tiempo con novedad 20,13 min/ton vs sin novedad 20,41 min/ton. Notas frecuentes: Sin registro (2); Se inició alas 7 15 am por problemas con el cañon (1); Se inició alas 6.52 am por limpieza de tubo secador y falta de mezcla (1); Se inició alas 9 am por problemas con el cañon (1); Se paró de 12.30 PM asta las 1.45 PM por problemas con la mezcladora (1)

- PLANTA 2: 62,5% con novedad. Tiempo con novedad 25,91 min/ton vs sin novedad 24,98 min/ton. Notas frecuentes: Nota baja temperatura del çañon todo el turno (1); Total tiempo perdido por problemas con el cañon 160 minutos (1); Después de las 6 PM la temperatura del çañon se comenzó a molestar (1); Baja temperatura del çañon todo el turno (1); Baja producción por problemas con la mezcladora todo el turno (1)

## Operadores Frecuentes

| Planta | Granuladores | Apoyo/Nombres |
| --- | --- | --- |
| PLANTA 1 | Brayan (4), Nelson (4), Víctor (4) | Andres (8), Nelson (7), Walter (3) |
| PLANTA 2 | Pedro (5), Pablo (2), Julian (2) | Aider (3), Nelson (3), Andres (2) |