# Ficha de Produccion - NUCLEO CAMASI YARA

- Items: 563

- Periodo analizado: 2025-07-02 a 2026-02-21

- Grupo de velocidad: A - Rapido

- Turnos totales: 40

- Produccion total acumulada: 939.541 kg

## Rendimiento

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Turnos analizados | 21 | 19 |
| Tiempo promedio (min/ton) | 17,98 | 20,58 |
| Mediana tiempo (min/ton) | 17,80 | 19,70 |
| Min tiempo (min/ton) | 4,00 | 15,00 |
| Max tiempo (min/ton) | 26,90 | 31,20 |
| Desv. std tiempo | 4,12 | 3,79 |
| Produccion promedio (kg) | 24.628 | 22.229 |
| Produccion total (kg) | 517.193 | 422.348 |
| Productividad promedio (kg/h) | 3.850 | 2.998 |

## Variables de Proceso

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| V. banda alimentadora | 16,0 (min 10,0 / max 25,0) | 17,9 (min 12,0 / max 24,0) |
| Inclinacion olla | 36,2 (min 22,0 / max 39,0) | 36,7 (min 35,0 / max 40,0) |
| V. olla granuladora | 26,7 (min 20,0 / max 31,0) | 22,6 (min 18,0 / max 30,0) |
| V. tubo secador | 36,5 (min 23,0 / max 50,0) | 38,1 (min 25,0 / max 47,0) |
| V. tubo enfriador | 36,4 (min 25,0 / max 45,0) | 40,5 (min 32,0 / max 60,0) |

## Calidad

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Prueba laboratorio # 1 | 100,0% | 100,0% |
| Prueba laboratorio #2 | 100,0% | 100,0% |
| Prueba laboratorio #3 | 100,0% | 100,0% |

## Novedades y Paradas

- PLANTA 1: 23,8% con novedad. Tiempo con novedad 17,17 min/ton vs sin novedad 18,18 min/ton. Notas frecuentes: La cadena de la banda alimentadora del Tubo secador se reventó alas 6.24 hasta 6.54 pm (1); Sin registro (1); Se paró 20 minutos por falta de mezcla y problemas eléctricos (1); Se paró alas 4.20 PM asta las 5.20 por falta de montacarga (1); Vaja precion en el quemador (1)

- PLANTA 2: 47,4% con novedad. Tiempo con novedad 21,18 min/ton vs sin novedad 20,05 min/ton. Notas frecuentes: Se paró alas 9.29 asta las 9.40 por problemas en banda alimentadora de olla (1); Se realizó 20 TM con 700 kilos de y se ISO 2 TM de núcleo 4 (1); Se paró alas 2.48 PM por problemas con el separador de finos se inició alas 3.31 PM se paró alas 3.34 PM por çañon asta las 4.26 pm (1); Se inició alas 8 am por limpieza de tubo secador y se volvió a para ala 1.20 PM por problemas con la banda 4 (1); Se inició alas 2.50 PM por cambio de mezcla y limpieza de Aria de trabajo se paró nuevamente alas 5.10 PM asta las 5.35 PM por cambió de producto y limpieza de Aria de trabajo (1)

## Operadores Frecuentes

| Planta | Granuladores | Apoyo/Nombres |
| --- | --- | --- |
| PLANTA 1 | Pedro (2), Andres (2), Brayan (2) | Nelson (4), Andres (4), Walter (1) |
| PLANTA 2 | Andrés (2), Gabriel (2), José ducney (2) | Nelson (6), Andres (3), Walter (2) |