# Ficha de Produccion - NUCLEO MAGNESIO-S

- Items: 803

- Periodo analizado: 2025-07-08 a 2025-12-02

- Grupo de velocidad: B - Medio

- Turnos totales: 16

- Produccion total acumulada: 297.819 kg

## Rendimiento

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Turnos analizados | 5 | 11 |
| Tiempo promedio (min/ton) | 20,80 | 23,74 |
| Mediana tiempo (min/ton) | 19,40 | 24,00 |
| Min tiempo (min/ton) | 16,20 | 18,90 |
| Max tiempo (min/ton) | 28,20 | 36,70 |
| Desv. std tiempo | 5,16 | 5,21 |
| Produccion promedio (kg) | 23.298 | 18.602 |
| Produccion total (kg) | 93.193 | 204.626 |
| Productividad promedio (kg/h) | 3.003 | 2.621 |

## Variables de Proceso

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| V. banda alimentadora | 14,0 (min 12,0 / max 16,0) | 16,1 (min 12,0 / max 23,0) |
| Inclinacion olla | 38,8 (min 38,0 / max 39,0) | 38,6 (min 36,0 / max 40,0) |
| V. olla granuladora | 27,8 (min 22,0 / max 30,0) | 22,5 (min 20,0 / max 28,0) |
| V. tubo secador | 37,4 (min 28,0 / max 47,0) | 38,0 (min 25,0 / max 48,0) |
| V. tubo enfriador | 27,4 (min 4,0 / max 37,0) | 39,3 (min 30,0 / max 45,0) |

## Calidad

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Prueba laboratorio # 1 | 100,0% | 90,9% |
| Prueba laboratorio #2 | 100,0% | 100,0% |
| Prueba laboratorio #3 | 100,0% | 100,0% |

## Novedades y Paradas

- PLANTA 1: 40,0% con novedad. Tiempo con novedad 17,75 min/ton vs sin novedad 23,85 min/ton. Notas frecuentes: Se inició alas 6.43 am por problemas con el cañon (1); El molino molesto todo el turno (1)

- PLANTA 2: 18,2% con novedad. Tiempo con novedad 22,50 min/ton vs sin novedad 24,01 min/ton. Notas frecuentes: Se inició alas 6.40 am por cañon (1); Se inició producción alas 6.40 am por limpieza de tubo secador (1)

## Operadores Frecuentes

| Planta | Granuladores | Apoyo/Nombres |
| --- | --- | --- |
| PLANTA 1 | Pedro (2), Steven (1), Andres (1) | Aider (2) |
| PLANTA 2 | Aider (2), Pedro (2), James (1) | Walter (1), Nelson (1) |