CERTIFICADO DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD

ID:(RC-SI16) V.0

PRODUCTO: 			Núcleo 4 (Aquí ingresamos el producto que se va a certificar)

LOTE:	65-290824-2 (Aquí Ingresamos el lote de la siguiente manera: primero, el código del producto ejemplo (62); luego, separado por un guion, la fecha en formato día/mes/año (por ejemplo, 29/08/24); y, por último, seguido de un guion, el número de turno, que puede ser 1, 2 o 3 (por ejemplo: -1, -2, -3).

APARIENCIA:		              Granulado (especificar si el producto es granulado, ovalado, etc.)

COLOR:			              Grisáceo (especificar color del producto)

FECHA FABRICACIÓN:	29/08/2024 Ingresamos la fecha en que se elaboró el producto, utilizando el formato día/mes/año (por ejemplo, 29/08/24).

FECHA EXPEDICIÓN:	01/09/2024 (Ingresamos la fecha de creación de este certificado del producto, utilizando el formato día/mes/año (por ejemplo, 01/09/24).

En la siguiente tabla presentamos los resultados obtenidos en la prueba final de granulometría realizada en laboratorio los cuales han sido diligenciados en el formato RC-SIO2 de Control de Calidad en Productos Granulados. Se completarán los campos de el ítem resultado con valores porcentuales.

Es importante señalar que este certificado se emite para la empresa CIAMSA. Para este ensayo, utilizamos los tamices N° 4 (4.75 mm), N° 10 (2.00 mm) y, por último, una bandeja para la recolección de las fracciones de finos.

| ANALISIS DE GRANULOMETRIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificación Tamiz | Tamiz 4 | Tamiz 10 | Bandeja |
|  | >4.75mm | 2.00 mm – 4.74 mm | <2 mm |
| Especificación | 95% |  | ≤5% |
| Resultado | 0% | 0% | 0% |

En esta otra tabla presentamos los valores finales obtenidos en las pruebas de laboratorio, los cuales han sido completados en el formato RC-SIO2 de Control de Calidad en Productos Granulados. Se deberán completar los campos del ítem "resultado" con los valores de la siguiente manera:

- Dureza: 3.21 Kg/f (se mide en kilogramos-fuerza).

- Humedad: 1.73% (se mide en valor porcentual).

- Abrasión: 0.40% (se mide en valor porcentual).

- Temperatura: 37°C (se mide en grados centígrados).

| OTROS ANALISIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros | DUREZA | HUMEDAD (AXIS ATS 210 a 105°C con 80 gr de muestra) | ABRASIÓN | TEMPERATURA |
| Especificación | 2.0 – 4.0 Kg/f | Max. 5% | Max 2% | Max 37°C |
| Resultado | 3.21 Kg/f | 1.73 % | 0.40% | 37°C |

*Ingresar aquí firma digital y/o

imprimir y firmar		En este lado va el sello de la empresa

______________________

*Nombre de la persona que realiza las

pruebas de laboratorio

*Cargo

Nota: Los productos para los cuales se puede emitir este certificado son el Núcleo 4 (código del producto 65) y el Sulfato de Calcio (código del producto 306). Si se envían otros productos, se debe anexar el certificado interno completado junto con el manual de certificado para otros productos.

CERTIFICADO DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD

ID:(RC-SI16) V.0

PRODUCTO: 			Núcleo 4

LOTE:				65-081024-1

APARIENCIA:		                Granulado

COLOR:			                Grisáceo

FECHA FABRICACIÓN:		08/10/2024

FECHA EXPEDICIÓN:		09/10/2024

| ANALISIS DE GRANULOMETRIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificación Tamiz | Tamiz 4 | Tamiz 10 | Bandeja |
|  | >4.75mm | 2.00 mm – 4.74 mm | <2 mm |
| Especificación | 95% |  | ≤5% |
| Resultado | 0.4% | 97.8% | 1.8% |

| OTROS ANALISIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros | DUREZA | HUMEDAD (AXIS ATS 210 a 105°C con 80 gr de muestra) | ABRASIÓN | TEMPERATURA |
| Especificación | 2.0 – 4.0 Kg/f | Max. 5% | Max 2% | Max 37°C |
| Resultado | 2.31 Kg/f | 2.03 % | 0.60% | 37°C |

| __________________________________ |  |
| --- | --- |
| WILSON SALAS DIRECCIÓN TÉNICA - LABORATORIO |  |