CERTIFICADO DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD 
MATERIAS PRIMAS - POLVOS

ID:(RC-SI16) V.0

FECHA CERTIFICADO:		03/04/2025

PRODUCTO: 			CARBONATO DE CALCIO

LOTE: 				N/A

REMISIÓN:			#####

CANTIDAD:			##### kg

PROVEEDOR:		                Jamarol

VEHICULO:		                XXX ###

|  | ANALISIS DE GRANULOMETRIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación de Tamices | Tamiz 8 | Tamiz 20 | Tamiz 30 | Tamiz 40 | Bandeja |
|  | ≥2.36 mm | 0.199 – 0.850 mm | 0.849 – 0.600 mm | 0.599 – 0.425 mm | <0.425 mm |
| Especificación | 5% | 10% | 85% |  |  |
| Resultado | 0% | 7% | 16.5% | 22.5% | 54% |

| OTROS ANALISIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parámetros | HUMEDAD (EQUIPO AXIS ATS 210, 5 gr de muestra a 105°C) |  |  |
| Repeticiones | Ensayo 1 | Ensayo 2 | Ensayo 3 |
| Resultado | 4.64% | 4.71% | 4.34% |
| Especificación | Max. 5% |  |  |
| Resultado final | 4.56% |  |  |

______________________

WILSON R SALAS

DIRECCIÓN TÉCNICA - LABORATORIO