CERTIFICADO DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD

ID:(RC-SI16) V.0

PRODUCTO: 			Sulfato de Calcio P Precisagro

LOTE:				141-270225-2

APARIENCIA:		                Granulado

COLOR:			                Grisáceo

FECHA FABRICACIÓN:		27/02/2025

FECHA EXPEDICIÓN:		27/02/2025

| ANALISIS DE GRANULOMETRIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación Tamiz | Tamiz 4 | Tamiz 5 | Tamiz 10 | Tamiz 18 | Bandeja |
|  | >4.75mm | 4.74 – 4.00 mm | 3.99 – 2.00 mm | 1.99 – 1.00 mm | <1 mm |
| Tolerancia | 10% |  | Min 80% | 5% | 5% |
| Resultado | 1.3% | 8.5 % | 84.9% | 4.3% | 1% |

| OTROS ANALISIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros | DUREZA | HUMEDAD (EQUIPO AXIS ATS 210, 5 gr de muestra a 105°C) | ABRASIÓN | TEMPERATURA DE DESPACHO |
| Especificación | 1.2 – 4.0 Kg/f | Max. 5% | Max 2% |  |
| Resultado | 1.32 Kg/f | 2.73% | 1.90% | 35°C |

| __________________________________ |  |
| --- | --- |
| WILSON SALAS DIRECCIÓN TÉNICA - LABORATORIO |  |