CERTIFICADO DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD

ID:(RC-SI16) V.0

PRODUCTO: 			Núcleo Magnesio

LOTE:				208-190325-2

APARIENCIA:		                Granulado

COLOR:			                Café Grisáceo

FECHA FABRICACIÓN:		19/03/2025

FECHA EXPEDICIÓN:		19/03/2025

| ANALISIS DE GRANULOMETRIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación Tamiz | Tamiz 4 | Tamiz 5 | Tamiz 10 | Tamiz 18 | Bandeja |
|  | >4.75mm | 4.74 – 4.00 mm | 3.99 – 2.00 mm | 1.99 – 1.00 mm | <1 mm |
| Tolerancia |  |  | Min 80% |  |  |
| Resultado | 0.9 | 18.3% | 79.3% | 1.0% | 0.5% |

|  | OTROS ANALISIS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parámetros | DUREZA | HUMEDAD (EQUIPO AXIS ATS 210, 80 gr de muestra a 105°C) | ABRASIÓN |
| Especificación | 1.20 – 4.00 Kg/f | Max. 5% | Max 2% |
| Resultado | 1.85 Kg/f | 1.93 % | 1.90% |

| __________________________________ |  |
| --- | --- |
| WILSON SALAS DIRECCIÓN TÉNICA - LABORATORIO |  |