CERTIFICADO DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD

ID:(RC-SI16) V.0

PRODUCTO: 			Núcleo Camasi Yara

LOTE:				491-170325

APARIENCIA:		                Granulado

COLOR:			                Café Grisáceo

FECHA FABRICACIÓN:		17/03/2025

FECHA EXPEDICIÓN:		17/03/2025

| ANALISIS DE GRANULOMETRIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación Tamiz | Tamiz 4 | Tamiz 5 | Tamiz 10 | Tamiz 18 | Bandeja |
|  | >4.75mm | 4.74 – 4.00 mm | 3.99 – 2.00 mm | 1.99 – 1.00 mm | <1 mm |
| Tolerancia |  |  | Min 80% |  |  |
| Resultado | 0.9% | 8.9% | 86.5% | 2.6% | 1.1% |

|  | OTROS ANALISIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros | DUREZA | HUMEDAD (EQUIPO AXIS ATS 210, 80 gr de muestra a 105°C) | ABRASIÓN | PH | DENSIDAD |
| Especificación | 1.20 – 4.00 Kg/f | Max. 5% | Max 2% | 8.67 | 1107 kg/m3 |
| Resultado | 1.85 Kg/f | 0.9% | 1.80% |  |  |

| __________________________________ |  |
| --- | --- |
| WILSON SALAS DIRECCIÓN TÉNICA - LABORATORIO |  |