CERTIFICADO DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD

ID:(RC-SI16) V.0

PRODUCTO: 			Núcleo 4

LOTE:				65-190525

APARIENCIA:		                Granulado

COLOR:			                Grisáceo

FECHA FABRICACIÓN:		19/05/2025

FECHA EXPEDICIÓN:		19/05/2025

| ANALISIS DE GRANULOMETRIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación Tamiz | Tamiz 4 | Tamiz 5 | Tamiz 10 | Tamiz 18 | Bandeja |
|  | >4.75mm | 4.74 – 4.00 mm | 3.99 – 2.00 mm | 1.99 – 1.00 mm | <1 mm |
| Especificación | 95% |  |  | ≤5% |  |
| Resultado | 2.2% | 14.9% | 81.6% | 1.3% | 0.3% |

| OTROS ANALISIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros | DUREZA | HUMEDAD | ABRASIÓN | TEMPERATURA |
| Especificación | 2.0 – 4.0 Kg/f | Max. 5% | Max 2% | Max 37°C |
| Resultado | 3.40 Kg/f | 1.34 % | 2.0% |  |

| __________________________________ |  |
| --- | --- |
| WILSON SALAS DIRECCIÓN TÉNICA - LABORATORIO |  |