CERTIFICADO DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD 
MATERIAS PRIMAS - POLVOS

ID:(RC-SI16) V.0

FECHA CERTIFICADO:		03/04/2025

PRODUCTO: 			FOSFORITA 26P

LOTE: 				N/A

REMISIÓN:			11428

CANTIDAD:			35000 kg

PROVEEDOR:		                Fosfatos Huila

VEHICULO:		                TGY 862

|  | ANALISIS DE GRANULOMETRIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación de Tamices | Tamiz 8 | Tamiz 20 | Tamiz 30 | Tamiz 40 | Bandeja |
|  | ≥2.36 mm | 0.199 – 0.850 mm | 0.849 – 0.600 mm | 0.599 – 0.425 mm | <0.425 mm |
| Especificación | 5% | 10% | 85% |  |  |
| Resultado | 0% | 4% | 10% | 28% | 58% |

| OTROS ANALISIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parámetros | HUMEDAD (EQUIPO AXIS ATS 210, 5 gr de muestra a 105°C) |  |  |
| Repeticiones | Ensayo 1 | Ensayo 2 | Ensayo 3 |
| Resultado | 6.43% | 8.93% | 6.21% |
| Especificación | Max. 5% |  |  |
| Resultado final | 7.02% |  |  |

______________________

WILSON R SALAS

DIRECCIÓN TÉCNICA - LABORATORIO