INFORME DE ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD

PRODUCTO: 			Cal Agrícola

LOTE:				Muestra 05032025-JAMAROL

APARIENCIA:		                Polvo

COLOR:			                Beige

|  | ANALISIS DE GRANULOMETRIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación Tamiz | Tamiz 8 | Tamiz 20 | Tamiz 30 | Tamiz 40 | Tamiz 100 | Bandeja |
|  | >2.36 mm | 2.35 – 0.850 mm | 0.849 – 0.600 mm | 0.599 – 0.425 mm | 0.424 - 0.150 mm | <0.149 mm |
| Tolerancia | Max 5% | Max 10% | Min 85% |  |  |  |
| Resultado | 0% | 0 % | 0% | 1% | 18% | 81% |

|  | ANALISIS DE HUMEDAD |
| --- | --- |
| Tolerancia | Max 5% |
| Resultado | 1.43 % |

| __________________________________ |  |
| --- | --- |
| WILSON SALAS DIRECCIÓN TÉNICA - LABORATORIO |  |