CAOLÍN G

FICHA TÉCNICA

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |  |
| --- | --- |
| Nombre Comercial: | Caolín G |
| Nombre Químico: | Silicato de aluminio |
| Clase de Producto: | Enmienda inorgánica para aplicación al suelo. |
| Tipo de Formulación: | Granulado. |
| Presentación: | Saco polipropileno 50 kg. Big-Bag de 700 a 1000 kg |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dióxido de Silicio | SiO2 | 52.0 % |
| Óxido de Aluminio | Al2O3 | 45.0 % |
| Óxido de Hierro | Fe2O3 | <0.5 % |
| Dióxido de Titanio | TiO2 | <0.8 % |
| Óxido de Magnesio | MgO | <0.2 % |
| Óxido de Calcio | CaO | <0.5 % |
| Óxido de Potasio | K2O | <0.1 % |
| Óxido de Sodio | Na2O | <0.2 % |

| CARACTERÍSTICAS |  |
| --- | --- |
| Estado Físico: | Granulado. |
| Apariencia: | Granulado de 2-4 mm. |
| Color: | Blanco a grisáceo |
| PH: | 6.0 – 7.0 |
| Humedad | <5.0 % |

VEREDA MONTEGRANDE CASA CHINA BODEGA 1                                                                                                                                                            SAN PEDRO-VALLE DEL CAUCA                                                                                                                                                   TELEFONOS: 3222773866-3222773876

www.calferquim.com - info@calferquim.com