# Ficha de Produccion - FE SULFATO ZINC 22

- Items: 643, 997

- Periodo analizado: 2025-07-12 a 2026-02-13

- Grupo de velocidad: C - Lento

- Turnos totales: 16

- Produccion total acumulada: 177.134 kg

## Rendimiento

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Turnos analizados | 1 | 15 |
| Tiempo promedio (min/ton) | 42,90 | 40,14 |
| Mediana tiempo (min/ton) | 42,90 | 34,90 |
| Min tiempo (min/ton) | 42,90 | 26,80 |
| Max tiempo (min/ton) | 42,90 | 58,90 |
| Desv. std tiempo | 0,00 | 11,51 |
| Produccion promedio (kg) | 7.000 | 11.342 |
| Produccion total (kg) | 7.000 | 170.134 |
| Productividad promedio (kg/h) | 1.400 | 1.602 |

## Caracteristicas del Producto

| Item | Humedad | Dureza | Tamiz 4 | Tamiz 5 | Tamiz 10 | Tamiz 18 | Bandeja | Abrasion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 643 | 6,22% | 0,00975 | 1,23% | 11,08% | 84,86% | 2,33% | 0,49% | 2,0% |
| 997 | 6,17% | 3,105909091 | 1,85% | 16,90% | 79,35% | 1,35% | 0,55% | 0,9% |

## Variables de Proceso

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| V. banda alimentadora | 13,0 (min 13,0 / max 13,0) | 6,4 (min 2,0 / max 10,0) |
| Inclinacion olla | N/D | 38,2 (min 36,0 / max 40,0) |
| V. olla granuladora | 19,0 (min 19,0 / max 19,0) | 21,8 (min 17,0 / max 26,0) |
| V. tubo secador | 20,0 (min 20,0 / max 20,0) | 35,9 (min 24,0 / max 60,0) |
| V. tubo enfriador | N/D | 40,0 (min 40,0 / max 40,0) |

## Calidad

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Prueba laboratorio # 1 | 100,0% | 100,0% |
| Prueba laboratorio #2 | 100,0% | 100,0% |
| Prueba laboratorio #3 | 100,0% | 100,0% |

## Novedades y Paradas

- PLANTA 1: 100,0% con novedad. Tiempo con novedad 42,90 min/ton vs sin novedad N/D min/ton. Notas frecuentes: Se paró alas 10.46 por problemas con el tubo secador (1)

- PLANTA 2: 53,3% con novedad. Tiempo con novedad 29,93 min/ton vs sin novedad 44,51 min/ton. Notas frecuentes: Sin registro (5); Se inició alas 3 PM (1); Se paró alas 5.05 asta las 5.18 por cadena de olla granuladora (1); Se inició alas 8 am por limpieza de tubo secador (1)

## Operadores Frecuentes

| Planta | Granuladores | Apoyo/Nombres |
| --- | --- | --- |
| PLANTA 1 | Aider (1) | N/D |
| PLANTA 2 | Pedro (2), Jan Carlos (2), Nelson (1) | Walter (1), Aider (1), Andres (1) |

## Alertas

- PLANTA 1: solo 1 turnos; estadisticas poco representativas.