# Ficha de Produccion - NUCLEO CAMASI GRIS

- Items: 62

- Periodo analizado: 2025-07-01 a 2026-03-13

- Grupo de velocidad: B - Medio

- Turnos totales: 128

- Produccion total acumulada: 2.644.049 kg

## Rendimiento

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Turnos analizados | 65 | 63 |
| Tiempo promedio (min/ton) | 20,35 | 22,64 |
| Mediana tiempo (min/ton) | 19,20 | 21,80 |
| Min tiempo (min/ton) | 13,00 | 15,20 |
| Max tiempo (min/ton) | 56,40 | 42,50 |
| Desv. std tiempo | 6,71 | 5,15 |
| Produccion promedio (kg) | 22.529 | 20.727 |
| Produccion total (kg) | 1.441.879 | 1.202.170 |
| Productividad promedio (kg/h) | 3.125 | 2.766 |

## Caracteristicas del Producto

| Item | Humedad | Dureza | Tamiz 4 | Tamiz 5 | Tamiz 10 | Tamiz 18 | Bandeja | Abrasion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 1,44% | 2,512596306 | 1,13% | 12,71% | 82,59% | 2,88% | 0,69% | -0,8% |

## Variables de Proceso

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| V. banda alimentadora | 13,7 (min 6,0 / max 20,0) | 21,3 (min 10,0 / max 37,0) |
| Inclinacion olla | 36,9 (min 36,0 / max 40,0) | 37,2 (min 35,0 / max 40,0) |
| V. olla granuladora | 28,5 (min 21,0 / max 32,0) | 21,8 (min 19,0 / max 28,0) |
| V. tubo secador | 39,2 (min 19,0 / max 60,0) | 39,6 (min 15,0 / max 60,0) |
| V. tubo enfriador | 39,6 (min 27,0 / max 55,0) | 45,4 (min 31,0 / max 60,0) |

## Calidad

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Prueba laboratorio # 1 | 100,0% | 98,4% |
| Prueba laboratorio #2 | 100,0% | 100,0% |
| Prueba laboratorio #3 | 100,0% | 100,0% |

## Novedades y Paradas

- PLANTA 1: 44,6% con novedad. Tiempo con novedad 20,92 min/ton vs sin novedad 19,93 min/ton. Notas frecuentes: Sin registro (3); No se trabajo por problemas con el cañon (1); Se inició alas 5.29 PM por problemas con el cañon (1); Se inició alas 7 am (1); La 7.11 (1)

- PLANTA 2: 41,3% con novedad. Tiempo con novedad 24,48 min/ton vs sin novedad 21,25 min/ton. Notas frecuentes: Se inició alas 7.30 por limpieza de aria de trabajo (1); Paramos 15 minutos por falla en el cañon se paró alas 5.40 por daño en banda 4 asta las 6.50 (1); Todo el turno se trabajo sin molino (1); De mezcladora y cañon (1); El molino molesto todo el turno (1)

## Operadores Frecuentes

| Planta | Granuladores | Apoyo/Nombres |
| --- | --- | --- |
| PLANTA 1 | Pedro (12), Wilmar (10), Pablo (6) | Walter (16), Aider (14), Nelson (5) |
| PLANTA 2 | Pedro (12), James (6), Andres (6) | Nelson (13), Walter (9), Andres (8) |