# Ficha de Produccion - NUCLEO CAMASI ROJO

- Items: 452

- Periodo analizado: 2025-08-22 a 2026-01-02

- Grupo de velocidad: C - Lento

- Turnos totales: 7

- Produccion total acumulada: 65.878 kg

## Rendimiento

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Turnos analizados | 1 | 6 |
| Tiempo promedio (min/ton) | N/D | 32,58 |
| Mediana tiempo (min/ton) | N/D | 32,50 |
| Min tiempo (min/ton) | N/D | 20,80 |
| Max tiempo (min/ton) | N/D | 43,60 |
| Desv. std tiempo | N/D | 8,10 |
| Produccion promedio (kg) | N/D | 13.176 |
| Produccion total (kg) | N/D | 65.878 |
| Productividad promedio (kg/h) | N/D | 1.948 |

## Caracteristicas del Producto

| Item | Humedad | Dureza | Tamiz 4 | Tamiz 5 | Tamiz 10 | Tamiz 18 | Bandeja | Abrasion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 452 | 1,45% | 2,112893617 | 1,38% | 12,08% | 81,09% | 4,56% | 0,90% | 1,8% |

## Variables de Proceso

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| V. banda alimentadora | 10,0 (min 10,0 / max 10,0) | 17,7 (min 12,0 / max 25,0) |
| Inclinacion olla | 39,0 (min 39,0 / max 39,0) | 38,3 (min 36,0 / max 40,0) |
| V. olla granuladora | 22,0 (min 22,0 / max 22,0) | 23,5 (min 20,0 / max 29,0) |
| V. tubo secador | 43,0 (min 43,0 / max 43,0) | 33,2 (min 23,0 / max 43,0) |
| V. tubo enfriador | 40,0 (min 40,0 / max 40,0) | 38,5 (min 30,0 / max 46,0) |

## Calidad

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Prueba laboratorio # 1 | 100,0% | 100,0% |
| Prueba laboratorio #2 | 100,0% | 100,0% |
| Prueba laboratorio #3 | 100,0% | 100,0% |

## Novedades y Paradas

- PLANTA 1: 0,0% con novedad. Tiempo con novedad N/D min/ton vs sin novedad N/D min/ton. Notas frecuentes: Sin detalle

- PLANTA 2: 50,0% con novedad. Tiempo con novedad 32,13 min/ton vs sin novedad 33,25 min/ton. Notas frecuentes: Desde las 12.30 PM el cañon comenzó a molestar (1); Se ve perjudicada la producción por no utilizar kiecerita en polvo (1); Se inició alas 7.50 am por problemas con la mezcladora (1)

## Operadores Frecuentes

| Planta | Granuladores | Apoyo/Nombres |
| --- | --- | --- |
| PLANTA 1 | Pedro (1) | N/D |
| PLANTA 2 | Wilmar (1), Brayan (1), Aider (1) | Aider (1), Andres (1) |

## Alertas

- PLANTA 1: solo 1 turnos; estadisticas poco representativas.