# Ficha de Produccion - RAIFOS 20

- Items: 155

- Periodo analizado: 2025-09-11 a 2026-03-12

- Grupo de velocidad: C - Lento

- Turnos totales: 9

- Produccion total acumulada: 105.829 kg

## Rendimiento

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Turnos analizados | 6 | 3 |
| Tiempo promedio (min/ton) | 31,64 | 30,35 |
| Mediana tiempo (min/ton) | 32,00 | 30,35 |
| Min tiempo (min/ton) | 27,20 | 27,90 |
| Max tiempo (min/ton) | 34,70 | 32,80 |
| Desv. std tiempo | 3,12 | 3,46 |
| Produccion promedio (kg) | 15.300 | 14.664 |
| Produccion total (kg) | 76.502 | 29.327 |
| Productividad promedio (kg/h) | 1.913 | 1.990 |

## Caracteristicas del Producto

| Item | Humedad | Dureza | Tamiz 4 | Tamiz 5 | Tamiz 10 | Tamiz 18 | Bandeja | Abrasion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | 2,42% | 1,30773913 | 0,61% | 8,44% | 81,62% | 4,23% | 5,09% | 1,7% |

## Variables de Proceso

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| V. banda alimentadora | 7,2 (min 4,0 / max 12,0) | 14,7 (min 12,0 / max 20,0) |
| Inclinacion olla | 38,2 (min 36,0 / max 40,0) | 38,3 (min 37,0 / max 39,0) |
| V. olla granuladora | 30,8 (min 28,0 / max 32,0) | 22,7 (min 22,0 / max 23,0) |
| V. tubo secador | 34,8 (min 30,0 / max 40,0) | 44,0 (min 37,0 / max 50,0) |
| V. tubo enfriador | 37,2 (min 30,0 / max 44,0) | 41,0 (min 41,0 / max 41,0) |

## Calidad

| Indicador | PLANTA 1 | PLANTA 2 |
| --- | --- | --- |
| Prueba laboratorio # 1 | 100,0% | 100,0% |
| Prueba laboratorio #2 | 100,0% | 100,0% |
| Prueba laboratorio #3 | 100,0% | 100,0% |

## Novedades y Paradas

- PLANTA 1: 0,0% con novedad. Tiempo con novedad N/D min/ton vs sin novedad 31,64 min/ton. Notas frecuentes: Sin detalle

- PLANTA 2: 33,3% con novedad. Tiempo con novedad 27,90 min/ton vs sin novedad 32,80 min/ton. Notas frecuentes: Se inició alas 7.10 am por limpieza de tubo secador (1)

## Operadores Frecuentes

| Planta | Granuladores | Apoyo/Nombres |
| --- | --- | --- |
| PLANTA 1 | Julian (2), Pedro (1), Aider (1) | Andres (2), Nelson (2) |
| PLANTA 2 | Nelson (2), Leal (1) | Nelson (1) |

## Alertas

- PLANTA 2: solo 3 turnos; estadisticas poco representativas.