# ANEXO 2 - POE 3.03: PARÁMETROS DE REFERENCIA Y MALLAS POR FAMILIA DE PRODUCTO

| CÓDIGO | POE ASOCIADO | VERSIÓN |
| --- | --- | --- |
| CGC-POE-3.03-ANX-02 | CGC-POE-3.03 | 01 |

## Instrucciones

Esta tabla define los parámetros operativos de molienda primaria por familia de producto. Debe consultarse antes de cada lote para seleccionar la malla correcta y los criterios de aceptación. El Jefe de Producción es responsable de actualizar esta tabla cuando se incorporen nuevos productos o se modifiquen especificaciones.

## Tabla de Parámetros

| FAMILIA DE PRODUCTO | MALLA OBJETIVO | GRANULOMETRÍA ACEPTABLE (% Retenido máx.) | VELOCIDAD ALIMENTACIÓN | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fertilizantes NPK Edáficos (Polvo) | Malla 10 (2.0 mm) | ≤ 5% retenido | Media | Materiales secos, HR < 2% |
| Fertilizantes NPK Edáficos (Granular) | Malla 6 (3.35 mm) | ≤ 8% retenido | Media-Alta | Pre-molienda antes de granulación |
| Enmiendas y Correctivos | Malla 20 (0.85 mm) | ≤ 10% retenido | Baja-Media | Calcitas, dolomitas, yesos |
| Fertilizantes Foliares (Polvo Soluble) | Malla 60 (0.25 mm) | ≤ 3% retenido | Baja | Pasa a molienda secundaria (POE 3.09) |
| Sulfatos y Sales Simples | Malla 14 (1.4 mm) | ≤ 5% retenido | Alta | Sulfato de Zinc, Sulfato de Magnesio |
| Mezclas Físicas (Pre-mezcla) | Malla 8 (2.36 mm) | ≤ 8% retenido | Media | Homogeneizar tamaño antes de mezcla |
| Acondicionadores de Suelo | Malla 16 (1.18 mm) | ≤ 10% retenido | Baja | Materiales húmedos requieren pre-secado |

## Método de Verificación

- Tomar muestra de 200 g del producto molido.

- Tamizar durante 3 minutos en el tamiz de referencia indicado.

- Pesar la fracción retenida.

- Calcular: % Retenido = (Peso retenido / 200) × 100

- Comparar contra el criterio de la tabla.

## Frecuencia de Muestreo

| MOMENTO | FRECUENCIA |
| --- | --- |
| Inicio de lote | Obligatorio (primeros 50 kg) |
| Durante proceso | Cada 500 kg o cada hora (lo que ocurra primero) |
| Fin de lote | Obligatorio (últimos 50 kg) |

Nota: Los valores son referenciales. Para productos nuevos o con comportamiento atípico, el Jefe de Producción debe realizar pruebas preliminares y documentar los parámetros óptimos antes de incorporarlos a esta tabla.