# ANEXO 1 - POE 3.06: TABLA DE TIEMPOS DE MEZCLA Y SECUENCIAS DE CARGA POR PRODUCTO

| CÓDIGO | POE ASOCIADO | VERSIÓN |
| --- | --- | --- |
| CGC-POE-3.06-ANX-01 | CGC-POE-3.06 | 01 |

## Instrucciones

Esta tabla define el tiempo mínimo de mezcla efectivo y la secuencia de carga para cada familia de producto. Se prohíbe reducir los tiempos sin autorización escrita del Jefe de Producción y validación de uniformidad (Anexo 2).

## Tabla de Tiempos y Secuencias

| FAMILIA DE PRODUCTO | TIEMPO MEZCLA MÍNIMO (min) | TIEMPO ÓPTIMO (min) | SECUENCIA DE CARGA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPK Edáficos (Polvo seco) | 5 | 8 | 1° Mayor volumen → 2° Intermedios → 3° Micros al centro | Verificar humedad < 2% |
| NPK Edáficos (Granular) | 8 | 12 | 1° Gruesos → 2° Finos → 3° Micros en capas | Evitar segregación por tamaño |
| Fertilizantes Simples (Sulfatos) | 3 | 5 | Carga única, homogeneizar | Solo aplica si hay aditivos |
| Enmiendas y Correctivos | 5 | 7 | 1° Base calcárea → 2° Aditivos | Materiales de baja densidad flotan |
| Foliares Solubles | 10 | 15 | 1° Sales mayoritarias → 2° Quelatos → 3° Colorante al final | Mezcla crítica: verificar disolución |
| Mezclas con Azufre | 8 | 10 | 1° Sales → 2° Azufre elemental al final | Azufre tiende a segregar. No golpear. |
| Formulaciones Terceros | Según ficha | Según ficha | Según instrucción del cliente aprobada por DT | Consultar formulación controlada |

## Criterio de Re-mezcla

Si la verificación visual de homogeneidad NO CUMPLE (ver POE 3.06, Sección 6.3):

| SITUACIÓN | ACCIÓN | TIEMPO ADICIONAL |
| --- | --- | --- |
| Primera falla visual | Re-mezclar | +50% del tiempo original |
| Segunda falla consecutiva | Detener. Tomar muestras para análisis químico. | N/A |
| CV > 10% en análisis químico | Escalar a Dirección Técnica. Bloquear lote. | N/A |

Nota: Los tiempos aplican al mezclador principal (capacidad: ______ kg). Para lotes parciales, mantener el mismo tiempo mínimo. El tiempo de mezcla no incluye el tiempo de carga ni descarga.