# ANEXO 1 - POE 3.08: TABLA DE MALLAS Y RANGOS GRANULOMÉTRICOS POR PRODUCTO

| CÓDIGO | POE ASOCIADO | VERSIÓN |
| --- | --- | --- |
| CGC-POE-3.08-ANX-01 | CGC-POE-3.08 | 01 |

## Instrucciones

Esta tabla define las mallas de clasificación y los rangos granulométricos aceptables para cada familia de producto granulado. Debe consultarse antes de instalar mallas en la clasificadora/granuladora.

## Especificaciones Granulométricas

| PRODUCTO / FAMILIA | MALLA SUPERIOR (Gruesos) | MALLA INFERIOR (Finos) | RANGO OBJETIVO (mm) | % EN RANGO MÍNIMO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPK Granular Edáfico | Malla 4 (4.75 mm) | Malla 10 (2.0 mm) | 2.0 - 4.75 | ≥ 90% | Estándar para aplicación mecánica |
| NPK Granular Fino | Malla 6 (3.35 mm) | Malla 14 (1.4 mm) | 1.4 - 3.35 | ≥ 85% | Para aplicación manual |
| Sulfatos Granulados | Malla 4 (4.75 mm) | Malla 8 (2.36 mm) | 2.36 - 4.75 | ≥ 90% | Sulfato de Zinc, Magnesio |
| Enmiendas Granuladas | Malla 4 (4.75 mm) | Malla 10 (2.0 mm) | 2.0 - 4.75 | ≥ 85% | Dolomitas, Cales |
| Compactados | Malla 4 (4.75 mm) | Malla 8 (2.36 mm) | 2.36 - 4.75 | ≥ 88% | Mayor dureza requerida |

## Destino del Material Fuera de Rango

| FRACCIÓN | DESTINO | CONDICIÓN |
| --- | --- | --- |
| Gruesos (> Malla superior) | Retornar a molino/compactador | Máximo 2 ciclos de reproceso |
| Finos (< Malla inferior) | Retornar a mezclador o granulador | Registrar como reproceso |
| Material tras 2 reprocesos | Evaluar como No Conforme | Requiere autorización de Calidad |

## Método de Verificación

- Tomar muestra de 500 g del producto clasificado.

- Tamizar en juego de tamices (Malla superior + Malla inferior) por 5 minutos.

- Pesar cada fracción: Gruesos, En Rango, Finos.

- Calcular: % En Rango = (Peso en rango / 500) × 100

- Comparar contra el mínimo de la tabla.

Nota: Verificar estado de mallas diariamente. Mallas con roturas o deformaciones deben reemplazarse inmediatamente.