# ANEXO 1 - POE 3.09: TABLA DE ESPECIFICACIONES DE MOLIENDA FINA POR PRODUCTO

| CÓDIGO | POE ASOCIADO | VERSIÓN |
| --- | --- | --- |
| CGC-POE-3.09-ANX-01 | CGC-POE-3.09 | 01 |

## Instrucciones

Esta tabla aplica exclusivamente a productos que requieren micronización (molienda secundaria). Debe consultarse para seleccionar la malla del clasificador y los parámetros de control. El Supervisor no puede autorizar la operación sin verificar que el equipo esté configurado según estas especificaciones.

## Especificaciones de Molienda Fina

| PRODUCTO / FAMILIA | MALLA OBJETIVO | % PASANTE MÍNIMO | T° MÁXIMA SALIDA (°C) | VELOCIDAD ALIMENTACIÓN | APLICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfato de Zinc 35% (Polvo) | Malla 200 (75 μm) | ≥ 95% | 45 | Baja | Foliar / Fertirriego |
| Sulfato de Magnesio (Polvo) | Malla 100 (150 μm) | ≥ 90% | 50 | Media | Foliar |
| Quelatos EDTA (Polvo) | Malla 200 (75 μm) | ≥ 95% | 40 | Baja | Foliar. Sensible al calor. |
| Ácido Bórico (Polvo fino) | Malla 100 (150 μm) | ≥ 90% | 50 | Media | Edáfico fino |
| Correctivos (Ultrafino) | Malla 325 (45 μm) | ≥ 80% | 55 | Muy Baja | Suspensiones |
| Mezclas Foliares Complejas | Malla 200 (75 μm) | ≥ 92% | 42 | Baja | Foliar multinutriente |
| Óxidos Metálicos | Malla 325 (45 μm) | ≥ 85% | 60 | Muy Baja | Alta dureza. Mayor desgaste. |

## Control de Temperatura

| RANGO T° SALIDA | ESTADO | ACCIÓN |
| --- | --- | --- |
| < T° máxima | Normal | Continuar operación |
| T° máxima a T° máxima + 5°C | Alerta | Reducir alimentación 50%. Monitorear cada 10 min. |
| > T° máxima + 5°C | Crítico | Detener inmediatamente. Enfriar equipo. |

## Límite de Reprocesos

| PASES | ESTADO | ACCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Normal | Registrar resultado |
| 2 | Alerta | Registrar. Verificar estado de martillos/malla. |
| > 2 | Crítico | Detener. Escalar a Dirección Técnica. |

Diferencia con POE 3.03: La molienda primaria (3.03) trabaja con mallas gruesas (6-20) para pre-proceso. La molienda secundaria (3.09) trabaja con mallas finas (100-325) para producto final soluble/suspendible, con control estricto de temperatura por degradación térmica.